CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES LUBRICANTES. CLASIFICACIÓN “ACEA”

PROFESOR:

JOSÉ ANTONIO PÉREZ GALERA

1.- CLASIFICACIÓN “ACEA”.-

La clasificación ACEA fue creada  en 1.996 por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles. Es la organización que establece las normas de utilización de los lubricantes para la industria del automóvil Europea. Su sistema de clasificación de aceites para motor ha reemplazado al sistema anterior creado por la CCMC, la cual ha desaparecido (en realidad ACEA está formada por los miembros del anterior CCMC, a los que se han agregado: el grupo PSA: Peugeot-Citröen-Talbot, Ford y General Motors de Europa).

Está basada en las características de funcionamiento de los motores y del tipo de servicio que debe prestar cada motor e incluye nuevos ensayos y pruebas realizadas a los aceites. Es muy utilizada actualmente por todos los fabricantes de aceites lubricantes y de vehículos, por lo que suele aparecer reflejada en todos los envases de aceites junto a las clasificaciones SAE y API.

Esta clasificación divide los aceites lubricantes en varias series especificas para cada tipo de motor, identificadas por una letra seguida de un número del 1 al 5 que indica en orden creciente el nivel de calidad del aceite dentro de la serie. A continuación se coloca el año en que se publicó la norma. Cuanto más alto es el número y más reciente es el año, mayor calidad tiene el aceite.

Estas series son:

- Serie “A” para motores de gasolina.

- Serie “B” para motores Diesel de servicio ligero.

- Serie “C”  para motores que cumplen la normativa EURO IV.

- Serie “E” para motores Diesel de servicio pesado.

2.- SERIE “A”. MOTORES DE GASOLINA.-

La serie “A” define la calidad de los aceites especialmente aplicados para motores de gasolina. 	Se divide en cinco niveles  A1, A2, A3, A4 y A5 de forma que el número indica el nivel de calidad del aceite en orden creciente y el año de renovación del nivel. El último año de cada categoría sustituye a la de años anteriores. Por ejemplo en un motor donde se recomiende aceite de categoría A3-98, puede usarse un A3-02.

Los aceites de baja categoría son de uso genérico para motores sometidos a servicio moderado. Los de categorías más altas  son de mayor calidad y se aplican a motores sometidos a mayores exigencias.

La categoría 5 cataloga los aceites de última generación, con los que se consigue alargar los periodos de cambio de aceite, reducir los desgastes del motor y emitir menor cantidad de emisiones contaminantes. La categoría A4 está reservada para motores de inyección directa de gasolina.

| SERIE “A” PARA MOTORES DE GASOLINA |
| --- |
| NIVEL ACEA | AÑO DE REVISIÓN | CARACTERÍSTICAS | APLICACIONES |
| A1 | 2.002 | Calidad estándar superior a A2. Aceites economizadores de combustible. Baja viscosidad (0W30, 5W30…) | Principalmente orientados a utilitarios. Estos lubricantes pueden no ser aptos para algunos motores. |
| A2 | 1.996 | Calidad estándar. Inferior a A1 Sin requisitos de ahorro de combustible. | En desuso. |
| A3 | 2.002 | Nivel alto de calidad. Casi todos los sintéticos. | Vehículos de altas prestaciones. |
| A5 | 2.002 | Nivel más alto de calidad y prestaciones. Aceites economizadores de combustible. | Para vehículos de altas prestaciones y largos periodos de cambio de aceite. Estos lubricantes pueden no se aptos para algunos vehículos. |

3.- SERIE “B”. MOTORES DIESEL LIGEROS.-

La serie “B” define la calidad de los aceites aplicados para motores Diesel de servicio ligero. Se divide en cinco niveles  B1, B2, B3, B4 y B5 de forma que el número indica el nivel de calidad del aceite en orden creciente y el año de renovación del nivel. El último año de cada categoría sustituye a la de años anteriores. Por ejemplo en un motor donde se recomiende aceite de categoría B3-96, puede usarse un B3-98.

Los aceites de baja categoría son de uso genérico para motores sometidos a servicio moderado. Los de categorías más altas  son de mayor calidad y se aplican a motores sometidos a mayores exigencias.

La categoría 5 cataloga los aceites de última generación, con los que se consigue alargar los periodos de cambio de aceite, reducir los desgastes del motor y emitir menor cantidad de emisiones contaminantes.

| SERIE “B” PARA MOTORES DE GASOLINA |
| --- |
| NIVEL ACEA | AÑO DE REVISIÓN | CARACTERÍSTICAS | APLICACIONES |
| B1 | 2.002 | Calidad estándar superior a B2. Aceites ahorradores de combustible. | Principalmente orientados a utilitarios. Estos lubricantes pueden no ser aptos para algunos motores. |
| B2 | 1.998 | Calidad estándar. Inferior a B1 Sin requisitos de ahorro de combustible. | En desuso. |
| B3 | 1.998 | Nivel alto de calidad. Deja fuera casi todos los minerales. | Vehículos Diesel de altas prestaciones. |
| B4 | 2.002 | Máxima calidad. Tendencia a sintéticos. Norma muy severa. | Norma específica para motores de inyección directa. Apto también para motores en los que se exija una norma B3. |
| B5 | 2.002 | Nivel más alto de calidad y prestaciones. Aceites economizadores de combustible. | Para vehículos de altas prestaciones y largos períodos de cambio de aceite. Estos lubricantes pueden no ser aptos para algunos vehículos. |

4.- SERIE “C”. MOTORES QUE CUMPLEN NORMATIVA EURO IV.-

La norma ACEA “C” surge de la necesidad de cumplir con la norma EURO IV obligatoria desde enero de 2.006 que reduce los límites de emisión de sustancias contaminantes.

La solución a la exigencia de esta norma en los automóviles Diesel se encuentra en los filtros activos de partículas (FAP) ubicados en la línea de escape. Este filtro contribuye  a reducir las emisiones  de gases contaminantes emitidos por los motores  Diesel gracias  a su estructura porosa.

Los vehículos que incorporen cualquier dispositivo en su sistema de escape para cumplir con la norma EURO IV (de gasolina o Diesel) deberán utilizar un aceite de motor específico (norma C1, C2 o C3).

| FABRICANTES | ACEA “C” |
| --- | --- |
| Ford | ACEA C1 |
| Peugeot/Citroën | ACEA C2 |
| Renault | ACEA C3 |

5.- SERIE “E”. MOTORES DIESEL PESADOS.-

La serie “E” define la calidad de los aceites aplicados para motores Diesel de servicio pesado. Se divide en cinco niveles  E1, E2, E3, E4 y E5 de forma que el número indica el nivel de calidad del aceite en orden creciente y el año de renovación del nivel. El último año de cada categoría sustituye a la de años anteriores.

Los aceites de baja categoría son de uso genérico para motores sometidos a servicio moderado. Los de categorías más altas  son de mayor calidad y se aplican a motores sometidos a mayores exigencias.

La categoría 5 cataloga los aceites de última generación, con los que se consigue alargar los periodos de cambio de aceite, reducir los desgastes del motor y emitir menor cantidad de emisiones contaminantes.

| SERIE “E” PARA MOTORES DIESEL PESADOS |
| --- |
| NIVEL ACEA | AÑO DE REVISIÓN | CARACTERÍSTICAS | APLICACIONES |
| E1 | 2.002 | Equivale a MBp227 (homologación de Mercedes Benz | Indicado para motores antiguos. |
| E2 |  | Test OM 364ª a nivel MBp228.1 y MACK T8, nivel mínimo de protección contra hollín. |  |
| E3 |  | Test OM 364ª al nivel MBp228.3. |  |
| E4 |  | Equivale a MBp228.5. |  |
| E5 |  |  |  |

6.- EQUIVALENCIA DE LA CLASIFICACIÓN ACEA CON LA ANTIGUA CCMC.-

Para motores anteriores a 1.996 en los que se recomienda una categoría de la clasificación CCMC, puede ser sustituida por su equivalente de ACEA según la siguiente tabla:

| ACEA | CCMC |
| --- | --- |
| A1 | G4 |
| A2 | Supera la antigua CCMC G4 |
| A3 | Supera la antigua CCMC G5 |
| B1 | PD2 |
| B2 | Supera la antigua PD2 |
| B3 | Supera la antigua PD2 con mayores prestaciones |
| E1 | D4 |
| E2 | Supera la antigua CCMC D4 |
| E3 | Supera la antigua CCMC D5 |