CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES LUBRICANTES. CLASIFICACIONES MILITARES Y DE FABRICANTES

PROFESOR:

JOSÉ ANTONIO PÉREZ GALERA

1.- CLASIFICACIONES MILITARES.-

El ejército americano estableció su propia clasificación de los aceites lubricantes utilizados en todos sus vehículos a través de especificaciones denominadas con las siglas “MIL”, que se extendieron a todo tipo de vehículos oficiales.

Esta clasificación suele venir incluida en los envases de aceite junto a la SAE, API y ACEA aunque actualmente está en desuso en Europa.

Algunas de estas especificaciones son:

- Para motores de gasolina: MIL – L – 46152 C, MIL – L – 46152 D/E.

- Para motores Diesel: MIL – L – 2104 E, MIL – L – 2104 F.

Otros países como Francia, Inglaterra o Alemania, también especifican sus propias normas militares, solo que las normas que especifican se elaboran realizando ensayos en banco y aplicando métodos desarrollados en Europa.

2.- CLASIFICACIONES DE FABRICANTES.-

Algunos fabricantes de vehículos establecen especificaciones técnicas para los niveles de calidad de los aceites lubricantes  que utilizan en sus motores para optimizar su rendimiento mediante homologaciones específicas Algunos de estos fabricantes son:

| FABRIC. | MOTOR | APLICACIÓN | CAMBIO ACEITE 15.000 Km | CAMBIO ACEITE LARGA DURACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VAG (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat) | GASOLINA | Todos excepto motor potenciado. | 500.00 501.01 502.00 | 503.00 (30.000 Km) |
|  |  | Audi S3 1.8 turbo 210 CV 215 CV. |  | 503.01 (30.000 Km) |
|  |  | Con sistema de Post-tratamiento de gases (norma EURO IV). |  | 504.00 (30.000 Km) |
|  | DIESEL | Pasta, Bora TDI 1.9 L 115 CV TDI 1.4L 75 CV | 505.00 505.01 |  |
|  |  | Todos sin inyector bomba |  | 506.00 (50.000 Km) |
|  |  | Con inyector bomba |  | 506.01 (50.000 Km) |
|  |  | Con sistema de post-tratamiento de gases (norma EURO IV). |  | 507.00 (50.000 Km) |
| BM W | GASOLINA O DIESEL | Motores hasta el 2.001 | LL-98 |  |
|  |  | Motores posteriores a 2.001 |  | LL-01 (30.000 Km) |
|  |  | Con sistema de post-tratamiento de gases (norma EURO IV). |  | LL-04 Luz de servicio |
| MERCEDES BENZ | GASOLINA O DIESEL | Motores anteriores al 2.002 | 229.1 | 229.3 (20.000 Km) |
|  |  | Motores desde 2.002 |  | MB229.5 (30.000 Km) |
|  |  | Con sistema de post-tratamiento de gases (norma EURO IV). |  | MB229.31 (30.000 Km) MB229.51 (50.000 Km) |
| OPEL, GM, SAAB | GASOLINA | Motores desde 2.002 |  | GM LL-A-025 (30.000 Km) |
|  | DIESEL | Motores desde 2.002 |  | GM LL-B-025 (50.000 Km) |
| FORD | GASOLINA | Todos | M2C 913 |  |
|  | DIESEL | Todos | M2C 913B |  |
|  |  | Inyector bomba Galaxy 2.000 | M2C 917A |  |

Otros fabricantes además de los mencionados también realizan homologaciones específicas de los aceites lubricantes para sus motores como Scania, Volvo, Man, Carterpillar, Mack Truks, etc.

3.- ACEITES SHPD.-

Los lubricantes SHPD (Super High Performance Diesel) están formulados para mejorar el rendimiento y duración en determinados motores diesel. Con este lubricante se consigue una mejor protección del motor, y por tanto, un menor desgaste, gracias a un control más exhaustivo de los depósitos de partículas, lodos y corrosión.

Las características fundamentales de este tipo de aceite son.

- Gran estabilidad química.

- Viscosidad de acuerdo con las prestaciones del motor.

- Alto poder detergente y dispersante.

- Propiedades antidesgaste potenciadas.

La utilización de estos aceites beneficia a los motores diesel que se encuentran funcionando de forma permanente y en condiciones extremas de revoluciones y de temperaturas. Estas situaciones son habituales en los motores de autocares, vehículos industriales y los de transporte de mercancías que realizan un elevado número de kilómetros.